SEBS部分配方

冰格配方

低分子量SEBS ： 10

透明PP ：6.5

白油 ： 105

UV ：0.15

抗氧 ：0.15

电脑主机垫配方

sebs3150 8

pp 8

EVA 3

CaCO3 4

白油 9 l

滑剂 0.1

抗氧1010 0.02

sebs密封条配方

SEBS3151：60

白油： 40

PP： 18

CaCO3：50

1901X： 6

1010：0.3

滑剂：0.6

本色玩具

SBS4601:20

SBS792: 10

白油: 7

PH-88: 20

CACO3: 10

1010:0.1

168:0.1

不阻燃的电线:SEBS+PP+白油+抗氧剂+UV+防铜剂+填料+滑剂

鞋用SBS热塑性弹性体(TPR)胶粘剂配方

配方1

SBS(Kraton D-1101) 100

混合树脂 200防老剂264 3

120号汽油 420

醋酸乙酯 180

固形物含量 33．6％注：1.混合树脂主要成分为聚茚树脂和木松香。

2．溶剂也可用甲苯：醋酸乙酯：汽油=2：3：5(质量)或单用环己烷。

用于直接注塑成型鞋的粘合：只需在绷好楦并经打磨的皮帮脚上涂两次胶液，经充分干燥后即可置于机器上进行注塑。

用于单元底冷粘：将外底和帮脚起毛后，涂刷一、二遍胶，均分别在30～40℃干燥15～20min,再在75～80℃热活化2～3min，在30s内贴合，在表压为0.4～0.5MPa的压机上压10min即可。

高透明玩具用料（硬度60A）配方：

SBS：岳化188（透明型）76.6

白油：23

抗UV：0.2

抗氧化剂：0.2