SEBS常用溶剂

溶解度参数7.2-9.6的溶剂，常见溶剂如下：

环己烷（参数7.2）

正己烷（7.3）

正庚烷（7.4）

二乙醚（7.4）

正辛烷（7.6）

甲基环己烷（7.8）

异丁酸乙酯（7.9）

二异丙基甲酮（8.0）

戊基醋酸甲酯（8.0）

松节油（8.1）

环己烷（8.2）

2，2－二氯丙烷（8.2）

醋酸异丁酯（8.3）

醋酸戊酯（8.3）

醋酸异戊酯（8.3）

甲基异丁基甲酮（8.4）

醋酸丁酯（8.2）

二戊烯（8.5）

甲基异丙基甲酮（8.5）

四氯化碳（8.6）

二丙酮醇（9.2）

哌啶（8.7）

二甲苯（8.8）

二甲醚（8.8）

甲苯（8.9）

乙二醇单丁醚（8.91）

2 二氯丙烷（9.0）

异丙*丙酮（9.0）

醋酸乙酯（9.1）

四氢呋喃（9.2）

氯苯（9.5）

苯（9.2）

甲乙酮（9.2）

氯仿（9.3）

三氯乙烯（9.3）

三氯甲烷（9.3）。

常见溶剂的溶解度参数值

常用溶剂的溶解度参数值（后面的是参数）

季戊烷6.3 异丁烯6.7

环己烷7.2 正己烷7.3

正庚烷7.4 二乙醚7.4

正辛烷7.6 甲基环己烷7.8

异丁酸乙酯7.9 二异丙基甲酮8.0

戊基醋酸甲酯8.0 松节油8.1

环己烷8.2 2，2－二氯丙烷8.2

醋酸异丁酯8.3 丙酮9.8

1，2－二氯乙烷9.8 环己酮9.9

乙二醇单乙醚9.9 二氧六环9.9

二硫化碳10.0 正辛醇10.3

醋酸戊酯8.3 丁腈10.5

醋酸异戊酯8.3 甲基异丁基甲酮8.4

正己醇10.7 醋酸丁酯8. 2

二戊烯8.5 异丁醇10.8

吡啶10.9 二甲基乙酰胺11.1

甲基异丙基甲酮8.5 硝基乙烷11.1

四氯化碳8.6 正丁醇11.4

环己醇11.4 二丙酮醇9.2

哌啶8.7 异丙醇11.5

二甲苯8.8 正丙醇11.9

二甲醚8.8 二甲基甲酰胺12.1

乙酸12.6 硝基甲烷12.7

甲苯8.9 二甲亚砜12.9

乙二醇单丁醚8.9 乙醇12.9

1，2 二氯丙烷9.0 甲酚13.3

异丙*丙酮9.0 甲酸13.5

醋酸乙酯9.1 甲醇14.5

四氢呋喃9.2 氯苯9.5

苯9.2 苯酚14.5

甲乙酮9.2 乙二醇16.3

氯仿9.3 甘油16.5

三氯乙烯9.3 水23.4

二氯甲烷9.7 三氯甲烷9.3