废塑料分类鉴别实用知识

废塑料品种很多，花样形式也很多，其来源于不同的行业。塑料按其结构、•性能可分为热塑性和热固性两大类。目前我国能回收利用的则大都是热塑性塑料， 因为它是可溶、可塑的。

废塑料的来源不同造成废塑料的利用程度不同，价格也不同。首先是颜色，颜色越浅(甚至无色透明)， 则利用范围越广，如白色， 既可调成多种其它颜色，也可做回白色产品， 同样价也高。其次是因为产品的需要，在原料加入了各种成份。

目前从国内市场上看，主要是CaC03(石粉)含量决定废塑料的利用价值，CaC03含量越多、价越低。从肉眼上看，产品不鲜艳， 无光泽(亚光除外)则CaC03含量便多，从手感上也会感觉到重，用火烧，则烧的部分会发红熄后成灰。另外还要注意增强(指玻纤)产品， 目前能利用的增强产品仅PA、PBT、PP等几种，价格都不高。还有¢¢种合金料， 目前国内有销路仅ABS+PC一种，其它的都不行。再根据原料的比重(密度)来判断该互混的料能否回用,目前问题最多的是ABS和PS互混，PC和PMMA互混，PVC片料(瓶料)和PEl'’片料互混，PE和PP各半互混，这几种料互混后， 因密度差不多， 很难用．

常用方法分离，所以，互混的料不能是粉碎料， 否则价格会很低，甚至无人要。

一般鉴别废塑料有以下几个步骤：

1、 看颜色；

2、 看光亮度(透明料此步可去掉)；

3、 手感(感重量、感光滑度)；

4、 点燃(观火焰颜色是否冒烟，是否含离火燃烧或根本不燃)；

5、 闻气味(各种塑料味都不相同，包括阻燃剂等)；

6、 拉丝 (CaC03多的拉丝肯定不好，增强的也拉不出丝)。