弹性体（SBS）改性沥青防水卷材

以聚酯毡或玻纤毡为胎基、以苯乙烯—丁二烯—苯乙烯（SBS）共聚热塑性弹性体作改性剂，两面覆以聚乙烯膜、细砂、粉料或矿物粒（片）料制成的改性沥青防水卷材（简称SBS卷材）

特点：

SBS是嵌段共聚物橡胶，其优点是即具有橡胶性质，又在热的条件下具有热塑性塑料的流动性，易于与沥青混合并对其粘度只有微小改变，将大约12%左右的SBS中入热的沥青中，SBS在温度和机械剪切力作用下，与沥青形成均匀混合体，该混合体为SBS改性沥青，由于该改性沥青中SBS橡胶呈连续相，所以SBS改性沥青除仍然保持原有沥青防水可靠性外，还具有橡胶的弹性，提高其柔韧性、延展性、耐寒性、粘附性、耐气候变化性等橡胶特征。资料介绍其延伸性可达2000%，脆点－46℃。

采用高性能SBS沥青和高性能聚酯胎，虽然属于沥青材料系列，但在国内外均视为高性能防水材料。具有1）优良的耐高、低温性能，一年四季均能适应；2）可形成高强度防水层，并耐穿刺、耐硌伤、耐撕裂、耐疲劳；3）优良的延伸性和较高的承受基层裂缝的能力。资料介绍承受基层裂缝宽达6.9mm，故有弥合裂缝的自愈力；4）在低温下仍保持优良的性能，即使在寒冷气候时，也可以施工；5）可热熔搭接，接缝密封可靠。

采用高性能SBS沥青和玻纤毡组合的SBS卷材，同样具有SBS沥青的所有特性。在严冷气候时，也可以施工，且热熔搭接密封可靠，抗拉强度等机械性能完全能满足通常设计要求。

用途：

1、  工业与民用建筑的屋面工程的防水，包括：非上人屋面、上人屋面、保温屋面、非保温屋面、种植屋面、屋顶停车场、倒置屋面等常规及特殊屋面工程；

2、  工业与民用建筑的地下工程的防水、防潮以及室内游泳池、消防水池等的防水；

3、  地铁、隧道、混凝土铺筑路面的桥面、污水处理场、垃圾掩埋场等市政工程防水；

4、  水渠、水池等水利设施工防水。

施工工法：

SBS卷材的粘结方法，分为热熔法、冷自粘法、冷胶粘剂粘结法和热玛蹄脂粘结法。

1、  热熔法：用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面，使卷材表面的沥青熔化，边烘烤边向前推铺卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘结牢固。

2、  冷粘法：先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上，稍加晾置后，即可粘结在基层或卷材上。

3、  自粘法：自粘卷材底面设有涂硅膜的隔离纸，施工时揭去隔离纸，将卷材铺设在基层处理剂已基本干燥的基层表面上，随后用压辊滚压，使其与基层或卷材粘结牢固。当环境温度低于10℃时，搭接或收头部位应辅以热熔法粘结施工。

4、  热粘结法：采用热沥青玛蹄脂粘结。

以上四种方法采用最为普遍的是热熔法。