G4074A : 原料基本描述

| B : 原料技术性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能项目 |  | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 其它性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 5.2 | g/10min |
| 基本性能 | 24小时吸水率 | --- | ASTM D-570 | 2.1 | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.18 | --- |
|  | 泰伯磨耗量 | CS-17 | ASTM D-1044 | 9 | mg/1000rev |
|  | 泰伯磨耗量 | H 18轮 | ASTM D-1044 | 193 | mg/1000rev |
| 机械性能 | 初耐撕裂性能 | --- | ASTM D-1004 | 81 | kn/m |
|  | 硬度计硬度 | --- | ASTM D-2240 | 40 | --- |
|  | 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 65.5 | Mpa |
|  | 断裂拉伸力 | --- | ASTM D-638 | 13.8 | Mpa |
|  | 断裂伸长 | --- | ASTM D-638 | 230 | % |
|  | 拉伸力; 5%伸长. 10%伸长. | --- | ASTM D-638. ASTM D-638. | 2.4. 3.8. | Mpa. Mpa. |
|  | 拉伸力; 5%伸长. 10%伸长. | --- | ASTM D-638. ASTM D-638. | 2.4. 3.8. | Mpa. Mpa. |
|  | 埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | 170 | ℃ |
|  | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 120 | ℃ |
|  | 热畸变温度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 50 | ℃ |
|  | 热畸变温度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | N/A | ℃ |
| 其它性能 | 耐揉曲切口增长性能 | --- | ASTM D-1052 | >1×106 | --- |