环氧树脂及其添加物的品种情况(四)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂固化剂品种列表

1. 脂肪胺和酯环胺（伯胺）固化剂

| 名称 | 简称 | 用量% | 胺值当量 | 粘度 | 热变形温度℃ | 25℃使用期 | 固化与性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙二胺 | EDA | 6-8% | 15 | 液 | - | 适用期短 | 室温4-7天120℃，3h110℃，2h | 有刺激臭味淡黄液体，粘度低，要防止与环氧树脂共聚。 |
| 二乙烯三胺 | DTA | 8-11% | 20.7 | 5.6 | 95-115 | 26分 | 室温2-7天100℃2-4h | 有刺激的淡黄色液，用量11-12%时热变形温度为119-124℃ |
| 三乙烯四胺 | TTA | 13% | 24.4 | 19.4 | 95 | 26分 | 室湿4天100℃2-4h | 三乙烯四胺和四乙烯五胺的固化物特性类似于二乙烯三胺 |
| 四乙烯五胺 | TPA | 14% | 27 | 51.9 | 95-115 | 27分 | 室湿4天100℃2-4h |  |
| N,N´-二乙氨基丙胺 | DEAPA | 8% | 65 | 70 | 78-94 | 2h | 68-80℃4h120℃，1h | 毒性大，可作酸酐，聚酰胺类的促进剂，适宜于港注 |
| 盖脘二胺 | MDA | 22% | 43 | 19.0 | 148-158 | 8h | 80℃，2h130℃30分 | 降低树脂粘度，适用期长，毒性小，易产生气泡 |
| N-（β-氨乙基）哌嗪 | - | 24% | 43 | - | 112 | 17分 | 20℃，3h再200℃1h | 用于塑料工具制造，抗冲击毒性好。 |

注：最常用的伯胺固化剂是DTA和TTA，DTA同EDA一样毒性大，反应放热高，适用期短，不宜于大型部件浇涛，其固化物可耐：20%HNO3，85%H2SO4，10%HU和1-2%NaOH；耐热性好，在350℃能耐15min，200℃经200h失重为3-4%。
    2. 芳香胺类固化剂

| 名称 | 简称 | 用量% | 状态 | 热变形温度℃ | 固化与性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间苯二胺 | MPDA | 14-16% | 浅黄晶体 | 150℃ | 85℃,2h175℃,1h | 使用时要热熔融 |
| 间苯二甲胺 | MXDA | 16-20% | 透明液体 | 130-150℃ | 室温24h再加70℃，1h | 使用寿命长 |
| 二氨基二苯砜 | DDS | 27-30% | 白色晶体 | 175℃ | 125℃，2h200℃，2h | 活性低，加入BF3聚合进行促进 |
| 二氨基二苯甲烷 | DDM | 27-30% | 琥珀晶体 | 148℃ | 80℃，2h150℃，2h | 毒性小，25℃使用期为8h |

3. 改性胺类固化剂

| 名称 |  | 用量% | 状态 | 固化与性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改性脂肪胺 β-羟乙基乙二胺（120#） 16-18 淡黄液体（粘度大） 618# 100 | β-羟乙基乙二胺（120#） | 16-18 | 淡黄液体（粘度大） | 618# 100 120# 16 DAP 15 £ =84MPa | 毒性比乙二胺小3400倍，吸水性高于乙二胺 |
|  | 593# | 23-25 | 淡黄液体100厘泊 | 室温固化 | 固化速度同DTA接近，毒性小，固化物弹性好 |
|  | 591# | 20-25 | 浅黄液体 | 80℃，12h | 毒性低，使用寿命长 |
|  | GY-051缩胺 | 12-14 | 浅棕液体 | 室温，48h | - |
| 改性醋胺 | 590# | 15-20 | 棕黑液体 | 60-80℃，2h再150℃，2h或室温固化24h以上 | - |
| 改性多元胺 | 701# | 25-35 | - | 室温，4-8h | - |
|  | 702# | 25-35 | - | 室温，4-8h | - |
|  | 703# | 36-42 | - | 室温，4-8h | - |
|  | 706# | 20-30 | 棕黄液体 | 100℃，1h，142℃，2h | - |

4. 酸酐类固化剂

| 名称 |  | 简称 | 用量% | 状态 | 热变形温度 | 固化与性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芳香族酸酐 | 邻苯二甲酸酐 | PA | 50-65 | 白色晶体 | 128℃ | 120℃，24h160℃，4h | 预热熔融加入固化放热小，适宜浅铸固化物耐酸性好 |
|  | 偏苯三甲酸酐 | TMA | 30-40 | 白色晶体 | 168℃ | 150℃，1h180℃，4h | 易水解，室温使用期3-4天 |
|  | 均苯四甲酸二酐 | PMDA | 45-55 | 白色晶体 | 286℃ | PMDA和MA混合比例0.85：1PMDA和二元醇制成酸性酸酐（2：1） |  |
|  | 苯酮四羟酸三酐 | BTDA | 25-50 | 白色晶体 | 228℃ | BTDA和MA混合比例为0.85作为热压层材料，浇铸和密封胶 |  |
| 脂环族酸酐 | 顺丁烯二酸酐 | MA | 30-40 | 白色晶体 | 53℃ | 160-200℃，2-4h， | 加入乙二醇（170℃），甘油（214℃）提高耐热性 适用期为2-3天，固化物硬而脆 |
|  | 070#酸酐 | - | 70-80 | 浅黄液体 | - | 150℃，4h丁二烯与MA缩聚 | 毒性和挥发性小，粘度低 |
|  | 647#酸酐 | - | 80-90 | 浅黄液体 | 34℃ | 100℃，8h150℃，3h | - |
|  | 308#或82#酸酐 | - | 100-200 | 棕黄粘稠液体 | - | 80℃，20h100℃，5h | 固化物韧性好，抗压强度80MPa，加入三乙醇胺1-3%促进 |
|  | 甲基内次甲基四氢邻苯二甲酸 | MNA | 80 | 淡黄液体 | 160℃ | 120℃，24h | 使用寿命长 |
|  | 内次甲基四氢邻苯二甲酸酐 | NA | 80-90 | 白色晶体 | 160℃ | 80℃，3h再120℃，3h | 室温=250MPa由环戊二烯与MA进行双烯加成反应制解 |
|  | 六氢邻苯二甲酸酐 | HHPA | 85 | 白色晶体 | 36℃ | 90℃，2h130℃，4h | 用2E4BZ促进，其耐水性良好 |
|  | 四氢苯二甲酸酐甲基四氢苯二甲酸酐 | MeTHPA | 60-90 | - | - | - | 其异构体在室温下呈液态 |
|  | 十二烷基顺丁烯二酸酐 | DDSA | 100-200 | 淡黄液体 | - | 100℃，24h再150℃，4h | 毒性大，耐热性差 |
|  | 聚壬二酸酐 | PAPA | 70 | 白色粉末 | 60℃ | 100℃，12h | 100℃，12h |
|  | 戊二酸酐 | - | 60-80 | - | 56℃ | - | 固化物性能类似HHPA |
| 含卤酸酐 | 四溴苯二甲酸酐 | - | 140-150 | 白色粉末 | 273-280℃ | - | 溴含量68.93% |
|  | 二氯内次甲基四氢苯二甲酸酐 | HET | 100-180 | 白色粉末 | v | - | 耐燃性高，适用期极短 |

5. 低分子聚酰胺及其它固化剂

| 名称 | 用量% | 状态（粘度） | 胺值 | 牌号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低分子量聚酰胺 | 40-100 | 棕红液 | 215±15 | 200# | 挥发性小，毒性低，固化物韧性好，能够室温固化，另外用促进剂DMP-30#1-3%，可以缩短固化时间 |
|  | 40-100 | 棕红液 | 305±15 | 300# |  |
|  | 40-100 | 棕红液 | 200±20 | 200# |  |
|  | 40-100 | 棕红液 | 200±20 | 203# |  |
|  | 40-100 | 棕红液 | 400±20 | 500# |  |
|  | 20-30 | 棕红液 | 600±20 | 600# |  |
|  | 80-100 | 棕红液 | 200±20 | 650# |  |
|  | 45-65 | 棕红液 | 400±20 | 651# |  |
|  | 40-100 | 棕红液 | 350±20 | 3051# |  |
| 苯胺甲醛树脂 | 苯胺与甲醛之比为1：0.75时缩聚物分子量M=225，HDT为155℃，用量为35%；比值为1：0.85时，Mn=285，HDT为157℃，用量为40%。将环氧树脂与苯胺甲醛树脂在100-120℃加热混合，其使用期为20-30分。 |  |  |  |  |
| 苯酚甲醛树脂 | 酚醛树脂与低粘度环氧树脂的复合物有较长适用期，若加1-2%卞基二甲胺，在150℃40分固化；加DMP-30#，固化速度更快。 |  |  |  |  |

附注
    （一）三氟化硼结合物 BF3胺络合物由BF3-乙醚络合物与相应胺反应生成
    1、BF3.CH2H3NH2（三氟化硼，单乙胺） 高名为BF3-400，吸湿性极强，在潮湿空气中易水解而失去固化作用。BF3-400在羟基化合物如乙二醇和糠醇中溶解性良好，而且可提高固化物机械性能，其用量约为3%左右。
    2、三氟化硼-其胺（BF3C6H5CH2NH2） 高名Anclwr1040，可溶解于其醇，反应活性较BF3C6H5CH2NH2高。 　
    3、三氟化硼-2,4-二甲基苯胺（BF3C6H3（CH3）2NH2） 高名为Anclor-1171，粘度为130Pa·s，反应活性较BF3C6H5CH2NH2还高，在25g环氧树脂中加5%BF3C6H3（CH3）2NH2）在50℃时有45分钟适用期。
    4、2-（β-二甲胺基乙氧基）-4甲基1,3,2-二恶硼东六环（595#） 该固化剂是粘度小，毒性低的稳定液体，用量为10-25%，与环氧树脂互溶性良好，使用寿命（室温）在4个月以上，在150℃，5h完全固化无显著放热。
    5、MS-1型微胶囊 内含MDA固化剂85-90%，其使用寿命： 6101# 100为1个半月以上， =25MPa，不均匀扯离 121# 10强度为4MPa MS-1微胶囊：38
    （二）酚醛变性酮亚胺（潮湿水泥面离层环氧涂料配方） 6101# 酚醛变性酮亚胺 LP-3聚硫 K-54 乙酸乙酯 400-500#水泥100 40-50 20 5 20 100