环氧树脂及其添加物的品种情况(二)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂品种列表

（一）缩水甘油基型环氧树脂

| 名 称 |  | 简称 | 环氧值 | 粘度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通双酚A型环氧树脂 |  | 双酚A | 0.48-0.54 | 10-16 | 共有12种 |
| 4,4’-二羟基二苯砜双缩水甘油醚环氧树脂 |  | 双酚S | 0.33-0.54 | - | 浅黄固体，固化物的HD高，热稳定性好 |
| 双酚F型环氧树脂 |  | 双酚F | - | 低 | 用于CF复合材料等 |
| 酚醛环氧树脂 |  | - | 0.53-0.57 | 半固体 | 用做玻璃钢 |
| 甘油环氧树脂 |  | - | - | 300 | 固化物韧性好，可作为增韧作用的稀释剂 |
| 四酚基乙烷四缩水甘油醚 |  | 环氧树脂 | 0.45-0.50 | - | 白色固体 |
| 间苯二酚双缩水甘油醚 |  | 680# | 0.78-0.85 | 400 | - |
| 均苯三酚三缩水甘油 |  |  | 0.87 |  | 高活性粘稠液体 |
| 双间苯二酚缩醛四缩水甘油醚 |  | F-76# | 0.75-0.77 | 2300 |  |
| 胺基环氧树脂 | 氨基四官能环氧树脂 | AG-80# | 0.75-0.80 | - | 浅黄液体 作为环氧导电胶 |
|  | 对胺基苯酚环氧树脂 |  | 0.87 | 2000-5000 | 作缠绕如玻璃钢 |
|  | AFG-90#环氧树脂 | AFG-90# | 0.85-0.95 | 1300-2300 | - |
|  | N,N´-二对羟基六基乙二胺 | 环氧树脂 | - | - | 自行固化环氧树脂必须加热到140-180℃ |
|  | 589#环氧树脂 | 589# | - | - | 用作橡胶与合成纤维的浸渍处理剂 |
| 缩水甘油酯型环氧树脂 | 四氢化苯二甲酯环氧树脂 | 711# | 0.63-0.67 | 450-600 | 耐超低温性能好，浅黄色液体 |
|  | 1,2-环氧环已烷4,5二甲酸环氧树脂 | TDE-85# | - | 低 | 耐高温电绝缘材料 |
|  | 邻苯二甲酯环氧树脂 | 731# | 0.60-0.65 | - | 浅黄色液体 |
|  | 间苯二甲酯环氧树脂 | 732# | 0.60-0.63 | - | 白色结晶 |
|  | 均苯三甲酯环氧树脂 |  | 0.78 |  | 白色固体 |
|  | 对苯二甲酯环氧树脂 | 672# | - | - | - |
|  | 六氢化邻苯二甲酯环氧树脂 | - | - | - | - |
|  | 内次甲基四氢化邻苯二甲酯环氧树脂 | - | 0．57 | - | 1160 |
|  | 对羟基苯甲酸环氧树脂 | - | 0.87 | - | 1500-5000 |

（二）特种环氧树脂

| 名 称 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 海因环氧树脂 |  | 粘度为1500-2500cpa，高名为Xb2793，热稳定性好，耐高温和高压 |
| 难燃环氧树脂 | 溴化树脂 | 含嗅量40nf% |
|  | 磷化环氧树脂 |  |
|  | 2C-7环氧树脂 | 三聚氯化磷胺与EeHno的缩合物稳定性，用40%顺丁烯二酸酐在160%5h固化，（180℃自固化） |
| 高韧性螺结构环氧树脂 |  | 用顺丁烯二酸酐，间苯二胺固化 |
| 有机硅树脂665# |  | 其耐热耐水和电性能良好，用脂肪胺类固化。 |

1. 高韧性螺旋结构环氧树脂 国外产品为EXRR-1259，环氧基含量为13.5-15.5%，可用顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、甲基四氢苯二甲酸酐和间苯二胺固化，固化条件为160℃/6h＋200℃/2h，其固化物的 =45-51MPa，因此制作玻璃钢的韧性和热稳定性好。
    2. 苯撑基醚环氧树脂 在49℃/数天或116℃/数小时固化，经260℃老化500h后，性能不变。 在液氧中冲击敏感试验合格，能耐强氧化剂N2O4的腐蚀。
    3. 三聚氯化磷腈环氧树脂 （B）为粘稠暗量液体，用脂肪胺室温固化，也可在高温180℃/15-20h自固化，其 fe=35-40MPa，布氏硬度为25-30。
    4. 耐高低温环氧和环氧弹性体
    ①耐高低温环氧

| 温度℃ | -267.8 | -195.6 | 21.5 | 121 | 204.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPa | 203.9 | 189.8 | 189.8 | 168.7 | 119.5 |

②环氧弹性体——环氧氯丙烷橡胶 掺入普通环氧中可使δ抗冲击提高近30倍，并降低体系的粘度。
    5、有机硅环氧树脂
    ①665#有机硅环氧树脂，其粘度为100-5000厘泊，用脂肪胺固化，在烘箱内—80℃30分；-120℃（6h）-150℃处理4h，最后在200℃处理4-6h，用于耐热防潮良好绝缘性，而且对硅橡胶的粘接强度极高。
    ②有机硅环氧树脂，用脂肪胺固化，100-150℃/1-24h。
    （三）脂环族环氧树脂

| 名称 | 简称 | 环氧值 | 粘度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化双环戊二烯 | 6207# | 1.22 | 白色固体 | 用于浇铸料、玻璃钢、层压塑料等 |
| H-71 | 6201# | 0.60-0.64 | 1600-2000 | 适于200-300℃环境中，耐紫外线老化和耐碱性 |
| 双（2,3-环氧基环戊基）醚 | W-95# 6300#6400# | 0.95 | 30-50 | 耐高温胶，固化物和柔韧性、耐热老化性良好 |
| 6221# | - | 0.75 | 350-450 | 无色透明液体，用酸酐固化 |
| 乙烯基环已烯双环氧 | 6206# |  |  |  |