环氧树脂胶粘剂的配方介绍(一)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂胶粘剂常用配方

配方一：618#-100，DTA-8，DBP-20，AL2O3（200目）-100。
　　固化条件：压力（MPa）/温度℃/时间（h）-0.05/20℃/24h，τ=18MPa，适用金属玻璃和陶瓷粘接。
　　配方二：618#-100，二乙基丙胺-8，DBP-20，AL2O3-100。
　　0.05/20℃/48h τ ＞20MPa 用途同上。
　　配方三：HYJ-6#
　　618#-100，DBP-15，AL2O3-25，2#SiO2-2-5，四乙烯五胺-12。
　　0.05/20℃/48h AL/玻钢＞20MPa 适用于金属/玻璃钢粘接。
　　配方四：618#-100，间苯二胺-18，600#稀释剂-10，间苯二酚-10。
　　0.05/20℃/24h，τ=17.5MPa，τ200℃=5.0MPa，用于耐热接头粘接。
　　配方五：913#
　　A组：601#环氧，600#稀释剂，201#聚酯，铝粉和石英粉。
　　B组：BF3，乙醚，四氢呋喃，A3PO4 A：B=10：1。
　　0.05/15℃/6h，τ=19MPa，低温快速固化，适用于寒冷地区。
　　配方六：四氢呋喃聚醚环氧-5，590#固化剂，KH-550-0.2。 
　　0.05/30℃/30h，τ-196℃=21MPa，τ＞6.5MPa，适用于超低温金属粘接。
　　配方七：508#
　　6101#环氧-100，647#酸酐-60，TiO2-50，玻璃粉-50。
　　0.05/150℃/3h，τ=13.1MPa，τ钢=26.7MPa，适用于金属粘接。
　　配方八：618#100
　　邻苯二甲酸酐-40，聚酯树脂-20，AL2O3-50。
　　0.05/140℃/4h，τ＞20MPa，τ150℃=8-10.0MPa，用途同上。
　　配方九：618#-100，650#聚酰胺。
　　0.05/20℃/24h-100-120，τ＞15MPa，用于金属塑料陶瓷木材粘接。
　　配方十：KH-514#
　　A组：618#，2000#环氧树脂。
　　B组：651#聚酰胺，DMP-30，KH-560，混胺（间苯二胺：4,4´-二氨基二苯甲烷）A：B=12：7。
　　0.05/60℃/3h，τ≥25MPa，用于金属粘接。
　　配方十一：J-11#胶
　　6101#环氧树脂-120，200#聚酰胺-100，600#稀释剂-24，间苯二胺-6.5，KH-50-2.5。
　　0.05/20℃/24-36h，τ-120℃=15Mpa，τ≥20Mpa，τ120℃=3.0～4.0Mpa，金属粘接。
　　配方十二：250#胶
　　4,4-二羟基二苯砜环氧-100，618#-100，200#聚酰胺-200D-1。
　　7环氧树脂-20，液体丁腈-10，丙酮-适量。
　　0.05/50℃/16，τ=40MPa，适用于强度高金属粘接。
　　配方十三：711#
　　甲组：6101#环氧树脂-40，634#环氧树脂-40，600#稀释剂-20，癸二酸二辛酯-10
　　乙组：651#聚酰胺-38.5，甲：乙=100：35。
　　0.05/25℃/24h，τ-40℃=21.9Mpa，τ=28.0Mpa，τ50℃=12.8Mpa，用于金属塑料陶瓷等粘接。
　　配方十四：E-12#
　　甲组：氨酯四官能环氧树脂-20，聚乙烯矿缩甲乙醛-20，正硅酸乙酯-1，
　　乙组：2E4BZ-2，丙酮：正醇（7：3）-8。甲：乙=41：10　
　　0.02/120℃/4h，τ＞20Mpa,150℃=12MPa，金属粘接。
　　配方十五：618#-100，正硅酸乙酯-8，DTA-8。
　　0.05/20℃/24h，τ20℃＞16MPa，τ100℃＞11MPa（耐水性好），金属陶瓷粘接。
　　配方十六：MS-2#
　　6101#环氧树脂-100，JLY-121#聚硫-10，微胶囊（内含4,4´-二氨基二苯甲烷）-50。
　　0.05/130℃/2h，τ=25MPa，τ120℃=4.0MPa，金属粘接。
　　配方十七：农机-2#
　　甲：6101#环氧树脂-100，DBP-15，生石灰（160目）-30。
　　乙：DTA（50%）-20，DMP-30（31.4%）-20，硫胺（18.6%）-２０。
　　25℃/2～3h，τ=16～18MPa，均匀扯高强度＞1.5MPa，金属与木材玻璃等粘接。
　　配方十八：KH-802#
　　618#-100，CTBN-15～25，双氰双胺-9，2#SiO2-2～3。
　　150～160℃/3h，τ≥30MPa，金属粘接。
　　配方十九：HY911-Ⅲ
　　A组：618#，端羟基聚丁二烯，石英粉，2#SiO2。
　　B组：634#环氧树脂，四氢呋喃，H3PO4，A：B=3～9：1。
　　30℃/3h，τ=24.3MPa，室温快速修补结构胶。
　　配方十：618#，JLY-121#聚硫，固化剂。
　　τ45#钢≥35MPa，属塑料玻璃粘接。
　　配方十一：KH-223#
　　618#-100，CTBN-25～35，2E4ME-10，2#SiO2-0～2。
　　0.05/80℃/4h，τ≥30MPa，τ 100℃≥15MPa，金属粘接。
　　配方十二：HYJ-29#
　　618#-100，CTBN-16，Al2O3-25，2E4BZ-8，2#SiO2 2～5。
　　0.05/70℃/3h，τ＞11MPa，τ110℃＞9MPa，金属/玻璃钢粘接。
　　配方十三：KH-511#
　　618#-100，丁腈-40-18～20，间苯二胺-14，2E4BZ-4。
　　0.05/120℃/3h，τ＞30MPa，τ100℃≥25MPa，金属粘接（100℃以下）。
　　配方十四：AG-80#-100，聚乙烯缩丁醛-100，正硅酸乙酯-5，丙酮：乙醇=7：3 　40
　　固化条件和性能见配方44。
　　配方十五：HY-914#
　　A组：711#环氧树脂-70，712# 环氧树脂-52，601#环氧树脂-20。
　　LP-2聚硫（JLY-124#）-20，石英粉-40，2#SiO2-2。
　　B组：703固化剂-36，DMP-30-1，KH-550-2，A：B=5～6：1。
　　0.05/25℃/3h，（E-20），τ=23～25MPa，T型剥离强度为0.23MPa，金属、塑料、陶瓷粘接。
　　配方十六：HY-914Ⅱ
　　A组：711#，712#，601#，JLY-124聚硫，石英粉（270目），2#SiO2。
　　B组：701固化剂，DMP-30，KH-550，2#SiO2，石英粉 A：B=2.5：1。
　　0.05/25℃/6～8h，τ=15～20MPa，T型剥离强度为0.35MPa，金属玻璃陶瓷有机玻璃，ABS聚氨乙烯粘接。
　　配方十七：飞机胶1#
　　A组：6101#环氧树脂-100，662#环氧树脂-8，LP-3聚硫（JLY-121#）-30，锌粉-100。
　　B组：咪唑-胺固化剂-16，金属粘接，DMP-30-6，KH-550-3，注：咪唑-胺固化剂（618#与2E4BZ1：1，混合2h后加2份DTA在50℃反应1h），A：B=1：1。
　　0.05/20℃/24h，τ-60℃=16～17MPa，τ=21～23MPa，τ60℃=17～19MPa 。
　　配方十八：618#-80，D-17#-20，300#聚酰胺-10，2E4BZ-5，铝粉-20～25。
　　80℃/8h，τ=23MPa，τ100℃=15MPa，金属粘接。
　　配方十九：618#-100，JLY-121#聚硫-30，650#聚酰胺-30，六氢吡啶-5。
　　100℃/3h，τ=28MPa，不均匀扯离强度为450N/cm，金属粘接。
　　配方二十：618#-100，JLY-121#-20，已二胺-10，六次甲基四胺-5，石英粉-50。
　　20℃/24～48h+60℃/4h，τ=15MPa，τ100℃=4MPa，活性期为2～3h，金属粘接。
　　配方二十一：618#-100，丁腈-40-16，647#酸酐-80，2E4BZ-2。
　　1.0/120℃/3h，τ=27.3MPa，τ-60℃=22.4MPa，τ200℃=2.6MPa，最高使用温度为200℃。
　　配方二十二：E-42-100，二苯酮四酸二酐-48，铝粉（325目）-100，2#SiO2-3。
　　200℃/2h，τ=17.5MPa，τ260℃=8.6MPa，260℃老化103h后，强度保持率为85%。
　　配方二十三：618#-100，W-95环氧树脂-100，4,4-二氨基二苯基甲烷-116，KH-550 4，丁腈-38-20。
　　150℃/3h，τ=31.5MPa，τ150℃=18.8MPa，金属粘接。