环氧树脂胶粘剂的配方介绍(三)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂改性胶粘剂配方

（一）聚硫-环氧树脂改性胶
　　聚硫-环氧树脂改性胶在室温至80℃内有较高的剥离强度和剪切强度，耐化学介质和柔韧性良好。
　　1. 聚硫增韧机理
　　①聚硫橡胶是一种低分子量（800—3000）粘稠液体，具有良好的弹性和密封性。其粘度适中，但有臭味。
　　②增韧机理：当聚硫橡胶与环氧树脂混合，末端的硫醇基（-SH）与环氧基发生加成反应：HS—[C2H2CH2OCH2O（CH2）2-S-S]n（CH2）2-OCH2O（CH2）2-SH。
　　因此，聚硫橡胶参加到固化后的环氧树脂结构中，可赋予固化物良好的柔韧性。
　　该加成反应的固化剂是有机胺如二乙烯三胺、三乙烯四胺、三乙胺、DMP-30#及苄基二甲胺等，其中DMP-30#催化固化最为显著。
　　　　　　　　　　　　　　　        有机胺在聚硫橡胶中的溶解

| 溶于聚硫 | 微溶于聚硫 |
| --- | --- |
| 六氢吡啶 | 二乙烯三胺 |
| 间苯二胺 | 三乙烯四胺 |
| 苄基二甲（乙）胺 | 三乙胺 |
| 二氨基二苯甲烷 | 三乙醇胺 |
| DMP-30 | 二乙氨基丙胺 |

有机胺对聚硫改性环氧性能影响

| 聚硫橡胶% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂% | 0.51 | 100 | 100 | 200 | 200 | - | - | - | - |
|  | 0.54 | - | - | - | - | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 三乙烯四胺% |  | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - |
| DMP-30# % |  | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 |
| 室温粘度（Pa·S） |  | 34.5 | 34.5 | 5.2 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | 26.5 |
| 27℃使用期（分） |  | 27 | 16 | 14 | 14 | 40 | 35 | 20 | 20 |
| 最高放热温度（℃） |  | 107 | 94 | 149 | 121 | 151 | 128 | 154 | 151 |
| 27℃固化5天 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗拉强度（㎏/㎝2） |  | 66.5 | 152 | 240 | 328 | 125 | 196 | 321 | 326 |
| 延伸率（%） |  | 60 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | 10 |
| 硬度A |  | 42 | 60 | 70 | 75 | 41 | 63 | 60 | 78 |

2. 聚硫橡胶的用量对性能影响
　　①聚硫用量对（E-51/DMP-30）体系反应速度的影响，如下表：

| 聚硫用量% | 0 | 33 | 50 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50g凝胶时间（分） | 41 | 15 | 21 | 72 |
| 表固时间（分） | 225 | 27 | 38 | 103 |
| 最高放热峰℃ | 45 | 107 | 103 | 61 |

②聚硫用量对（E-51，100/DMP-30，10）体系性能影响

| 聚硫用量% | 25 | 33 | 50 | 75 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度（kg/cm2） | 387 | 457 | 506 | 216 | 165 | 300 |
| 延伸率（%） | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 300 |
| 硬度A | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 15 |

（二）尼龙-环氧树脂改性胶
　　1. 尼龙与环氧树脂的化学作用：
　　尼龙分子中有大量酰胺基，具有良好韧性，可以和环氧基发生化学反应。尼龙胶在高温下胶接强度低，耐湿热破坏作用性能较差，最高耐热温度不超过100℃。
经过醇化处理的尼龙是通过酰胺键和环氧基发生作用，反应温度为177℃，主要用双氰双胺固化，用量约为10%。
　　2. 尼龙改性环氧胶的性能

| 剪切强度 （硬铝） | -60℃ | 20℃ | 80℃ | 100℃ | 120℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞400 | 420 | 277 | 216 | 156 |
| 不均匀扯离强度 | ＞85 |  |  |  |  |

420#配方：548三元共聚尼龙—80，634#双酚A环氧—20，双氰双胺（200目）—2，95%甲醇+苯（7：1）—400ml。
　　固化条件：在170℃固化2小时，加压3kg/cm2。
　　尼龙－环氧胶粘剂很可能是最适宜的膜状和带状结构胶粘剂，其拉伸强度超过48MPa，爬鼓剥离强度超过26265N/m，是非常适用的结构胶粘剂。这种胶粘剂疲劳强度和冲击强度也很高，低温性能良好，只在深冷温度（－240℃）下才发生脆化。其缺点主要是耐蠕变性差，对湿气极为敏感。
　　尼龙－环氧胶膜不仅在使用前有吸收大量水分的不利趋势，而且当在水或湿气中使用后粘接强度也迅速降低。于95%RH的环境中暴露18个月之后，常规的丁腈－酚醛胶粘剂的初始强度仅损失很小，拉伸剪切强度从21MPa下降到18MPa。另一方面，即使用最好的一种尼龙－环氧胶粘剂，在同样的试验条件下两个月后，强度则由34MPa下降到6.8MPa。虽然已为解决吸湿问题进行了相当大的努力，但迄今收效甚微。丁腈－环氧或缩醛增韧的环氧膜状胶粘剂的耐久性仍是最好的。
    （三）丁腈橡胶-环氧树脂改性胶
　　室温下丁腈－环氧胶粘剂的最大粘接强度比尼龙－环氧胶粘剂低。丁腈－环氧胶粘剂的主要优点是当温度突然降到零下时，剥离强度不降低，这不同于尼龙－环氧胶粘剂。正如多次长期湿气试验测定所指出，这种新型高剥离弹性体－环氧胶粘剂的粘接耐久性是令人满意的，但它比不上较早的缩醛－酚醛或丁腈－酚醛胶粘剂。丁腈－环氧胶粘剂不能用于海洋环境或连续浸入水下。
　　1. 丁腈橡胶的结构
　　丁腈橡胶分为固体和液体两种，液体丁腈的分子量在3000至1000左右，易与环氧树脂混合，工艺性能好，丁腈橡胶改性环氧的高温性能为150～180℃。
　　①一般液体丁腈（丁腈-40），分子中没有活性基团，与环氧树脂分子且不起反应，用芳香胺固化，液体丁腈-40的用量≤40%，否则胶接强度下降。
　　②丁二烯、丙烯腈及少量丙烯酸三元共聚物。
　　③端羧基液体丁腈（CTBN）。
　　2. 端羧基液体丁腈（CTBN）增韧环氧树脂的反应机理
　　CTBN与环氧树脂的固化过程存在两种反应，即环氧树脂在固化剂作用下的开环固化反应和CTBN与环氧树脂的嵌段反应。
　　CTBN与环氧树脂的反应是否和环氧树脂的固化反应相同，将直接影响到胶接头的力学性能。如果仅用间苯二胺作固化剂，端羧基与环氧基的反应程度为20%；另添加2% 2-乙基4甲基咪唑，其反应程度为93%，因此2-乙基4-甲基咪唑是环氧树脂与端羧基的有效催化剂。

| 618# % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端羧基丁腈-21 | 35 | 20 | 35 | 35 | 20 | 35 | 25 |
| 2-乙基4-甲基咪唑 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 双氰双胺 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 4，4´-三氨基二苯砜 | - | - | 40 | 30 | 14 | 12 | 11 |
| 间苯二胺 | - | - | - | - | 14 | 12 | 11 |
| 固化条件 | 120℃3H | 160℃3H | 160℃3H | 160℃3H | 120℃3H | 120℃3H | 120℃3H |
| 反应程度% | 100% | 97% | 72% | 97% | 20% | 81% | 93% |
| 剪切强度（㎏/cm2） | 474 | 412 | 155 | 440 | 23 | 108 | 361 |

双氰双胺作为固化剂在高温条件下，环氧树脂本身的缓慢固化反应和端羧基与环氧基的反应是协同的，若添加少量2乙基4甲基咪唑（2E4BZ）对双氰双胺固化具有协同加速效应，固化温度可降至150℃以下。
　　例：KH—802胶：618#—100，CTBN（E30）# —15—25，双氰双胺（200目）—9，2E4BZ—1，2#SiO2-2。
　　固化条件：120℃/3H，接触压力。
　　剪切≥300kg/cm2，不均匀扯离强度≥50kg/cm2（Al/Al），用三级胺（如DMP—30、共基二甲胺、三乙酮胺）催化的酸酐固化体系中，环氧树脂固化和CTBN与环氧树脂协同反应较好。
　　因此，CTBN增韧环氧树脂的特点：
　　（1）CTBN分子两端有两个活性基团，能和环氧树脂互溶并发生化学反应，从而嵌段在环氧树脂结构中。
　　（2）CTBN橡胶相随固化反应的进行，并从环氧树脂本体中沉淀出来，形成以环氧树脂为连续相、橡胶粒子为分散的结构。
　　（3）增韧的环氧树脂对不同速度的外加作用力，都有很好的抗冲击抗开裂性能。