环氧树脂胶粘剂的配方介绍(五)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂应变胶粘剂配方

应变胶用于粘贴电阻应变片起承受并传递应变作用的胶粘剂。要求应变胶大多是由刚性好、触变小具有耐热性较好的酚醛树脂、环氧树脂、有机硅应变胶等。
　　配方一：J-06应变胶：钡酚醛树脂-25，E-06环氧-5，间苯二酚-2，石棉粉（200）目-10。
　　0.3Mpa，150℃/3h，τ=5.1MPa，τ250℃=4.9MPa，灵敏度系数（20-250℃下），丁铜-适量，降≤30％，用于60-250℃的金属与非金属材料的高温应变片制造。
　　配方二：KY-2应变胶：聚乙烯醇缩甲乙醛-30，K-211荃酚苯胺甲醛树脂-20，（乙二醇乙醚：异戊醇：氯苯=1：1：1），溶剂-282。　
　　140℃/3h再180℃/3h，τ不锈钢=20 MPa，常温蠕变百分承：0.1-0.15，用于-50-100℃胶膜电阻应变片粘接。
　　配方三：KY-4应变片
　　甲：711# 环氧树脂-60，712#环氧树脂-40，E-20环氧-20，JLY-124-10。
　　乙：环氧固化剂703#-36，KH-550-2，DNP-30-1，甲：乙=5：1，25℃/1h,60℃/1h粘接45#钢。

| 度℃ | -50 | 20 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| τ（mpa） | 12.4 | 20.6 | 15 | 6.9 |

应变性能：机械滞后12（60℃固化）18（25℃固化）　蠕变％：0.12（25℃固化），用于-50-60℃缩醛，聚酯或环氧树脂为底基的应变片粘接。
　　配方四：HY-917环氧树脂抗蠕变胶
　　甲：618#-75，F-44环氧树脂-25，丁腈-26-10，石英粉（270目）-50。　
　　乙：2E4MZ-6，甲：乙=161：6。
　　70℃/13h,120℃/4h，τ20℃=17.1mpa, τ110℃=19 mpa，抗蠕变性：110℃负荷8KG，经10H，蠕变量为﹤0.05ц，用于110℃金，KH-560-1，属部件抗蠕变性结构胶。