公路改性沥青路面施工技术规范(JTJ 036——98

JTJ 036——98)

6．3．2 用于高速公路及一级公路或特重交通路段，以提高高温抗车辙能力为主要目的的新拌改性沥青混合料，按“沥青混合料车辙试验”方法测定的动稳定度应符合表

6．3．2的要求。同时，经改性的沥青混合料的低温性能不得低于未改性的基质沥青混合料的指标。

表6．3．2 改性沥青混合料高温稳定性技术要求

气候条件与技术指标 气候分区及相应的技术要求

七月平均最高气温

（oC）

＞30oC

（夏炎热区） 30oC～20oC

（夏热区） ＜20oC

（夏凉区）

气候分区 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-2

车辙试验动稳定度（次/mm），不小于（60oC，0.7MPa） 1500 200 2500 3000 1000 1400 1700 2000 800

注：表中的“气候分区”采用七月份平均最高气瘟作为高温气候分区指标，将全国分为>30℃、30℃～20℃、<20℃三个区。对于交通量特别大，超载车辆特别多的运煤专线、厂矿道路，可以通过提高气候区等级来提高对动稳定度的要求。

6．3．3 用于高速公路及一级公路，以提高低温抗裂性能为主要目的的改性沥青混合料，按“沥青混合料弯曲试验”方法测定的低温弯曲试验的破坏应变应符合表6．3．3的要求。同时，经改性的沥青混合料的高温性能不得低于未改性的基质沥青混合料的指标，其按“沥青混合料车辙试验”方法测定的动稳定度不应低于800次/mm。

表6．3．3 改性沥青混合料低温抗裂性技术要求

气候条件与技术指标 气候分区及相应的技术要求

年极端最低气温

（oC）  ＜-37.0

（冬严寒区）

-21.5～-37.0

（冬寒区）  -9.0～-21.5

（冬冷区） ＞-9.0

（冬温区）

气候分区 1-1 2-1 1-2 2-2 3-2 1-3 2-3 1-4 2-4

弯曲试验破坏应变（με ），不小于（-10oC，50mm/min） 3000 3500 2500 3000 3500 2000 2500 1500 2000

注：表中的气候分区采用年极端最低气温作为低温气候分区指标，将全国分为>-9.0℃、-9.0℃～-21．5℃、-21．5℃～-37．0℃、＜-37．0℃四个区。

6．3．4 改性沥青混合料的水稳定性应符合以下两个指标要求，达不到要求时应采取抗剥落措施：

1 采用“沥青混合料马歇尔稳定度试验”方法测定的48h浸水马歇尔稳定度试验残留稳定度不应小于80%。

2 采用“沥青混合料冻融劈裂试验”方法测定的劈裂强度比不应小于80%。