各种橡胶的密度

0.8 硅橡腔

1.19～1.35 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂)

0.83 聚甲基戊烯

1.20～1.22 聚碳酸酯(双酚A型)

0.85～0.91 聚丙烯

1.20～1.26 交联聚氨酯

0.89～0.93 高压(低密度)聚乙烯

1.26～1.28 苯酚甲醛树脂(未填充)

0.91～0.92 1-聚丁烯

1.26～1.31 聚乙烯醇

0.9～0.93 聚异丁烯

1.25～1.35 乙酸纤维素

0.92～1.00 天然橡胶

1.30～1.41 苯酚甲醛树脂(填充有机材料：纸，织物)

0.92～0.98 低压(高密度)聚乙烯

1.30～1.40 聚氟乙烯

1.01～1.04 尼龙12

1.34～1.40 赛璐珞

1.03～1.05 尼龙11

1.38～1.41 聚对苯二甲酸乙二醇酯

1.04～1.06 (ABS)

1.38～1.50 硬质PVC

1.04～1.08 聚苯乙烯

1.41～1.43 聚氧化甲烯(聚甲醛)

1.05～1.07 聚苯醚

1.47～1.52 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料)

1.06～1.10 苯乙烯-丙烯腈共聚物

1.47～1.55 氯化聚氯乙烯

1.07～1.09 尼龙610

1.50～2.00 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料)

1.12～1.15 尼龙6

1.70～1.80 聚偏二氟乙烯

1.13～1.16 尼龙66

1.80～2.30 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维)

1.10～1.40 环氧树脂，不饱和聚酯树脂

1.86～1.88 聚偏二氯乙烯

1.14～1.17 聚丙烯腈

2.10～2.20 聚三氟-氯乙烯

1.15～1.25 乙酰丁酸纤维素

2.10～2.30 聚四氟乙烯

1.161.20 聚甲基丙烯酸甲酯

1.17～1.20 聚乙酸乙烯酯

1.18～1.24 丙酸纤维素