橡胶产品起霜现象的解决方法

在橡胶产品的涂料涂装过程中，出现涂层表面起霜现象的解决方法

底漆和底材中的颜料容易渗色的颜料在涂层表面析出的现象称之为起霜（blooming）。

产生的原因主要是因为橡胶底材表面的着色物质或底涂层中的着色颜料被面漆的溶剂溶解并迁移至面漆中导致渗色和起霜。一般来说，无机颜料不存在问题，红色或紫红色的色淀有机颜料问题较多。底漆和面漆的溶剂体系配套，选用颜料的耐溶剂性都应加以考虑。

在涂料配方的范畴无法根本解决这个问题，如果您的涂料配方已经达到所要求的力学和其他物理性能测试，目前国际通常的做法是在涂装底漆和涂装工艺上进行改进。

首先，为防止起霜可以采用封闭性好的底涂层。它们的耐溶剂性要好。例如，醇溶性的聚乙烯醇缩丁醛和铝粉、云母粉等封闭颜料组成的单组分封闭底漆；或聚缩醛双组分性漆。

其次，在使用有机颜料时，注意选耐溶剂性好，底面漆颜色和结构颜色尽量接近的颜料。

另外，当底涂为单组分热塑性颜料时，面漆的溶剂应选择溶解力较差的进行调配。

最后，在涂装工序中，当底涂完成固化后在进行面漆的涂装。