| 常用塑料材料的硬度表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料类别 | 单位 | 洛氏硬度 |
|  |  | Hardness,Rockwell |
| PP | M | 48 |
| HIPS | M | 60 |
| GPPS | M | 74 |
| ABS | M | 78 |
| POM | M | 80 |
| PC | M | 80 |
| AS | M | 84 |
| ABS+20%GF | M | 89 |
| PC+20%GF | M | 91 |
| PA66+30%GF | M | 91 |
| PBT+30%GF | M | 94 |
| PMMA | M | 95 |