塑料制品的密度鉴别法(由无忧塑料网WWW.PLASWWW.COM提供) 说明：塑料的品种不同，其密度也不同，可利用测定密度的方法来鉴别塑料，但此时应将发泡制品分别出来，因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上，也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。常用塑料的密度见下表： 几种常用塑料的密度见下表：

密度/(g/cm3); 材料; 密度/(g/cm3); 材料. 0.8; 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25); 1.19～1.35; 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂). 0.83; 聚甲基戊烯; 1.20～1.22; 聚碳酸酯(双酚A型). 0.85～0.91; 聚丙烯; 1.20～1.26; 交联聚氨酯. 0.89～0.93; 高压(低密度)聚乙烯; 1.26～1.28; 苯酚甲醛树脂(未填充). 0.91～0.92; 1-聚丁烯; 1.26～1.31; 聚乙烯醇. 0.9～0.93; 聚异丁烯; 1.25～1.35; 乙酸纤维素. 0.92～1.00; 天然橡胶; 1.30～1.41; 苯酚甲醛树脂(填充有机材料：纸，织物). 0.92～0.98; 低压(高密度)聚乙烯; 1.30～1.40; 聚氟乙烯. 1.01～1.04; 尼龙12; 1.34～1.40; 赛璐珞. 1.03～1.05; 尼龙11; 1.38～1.41; 聚对苯二甲酸乙二醇酯. 1.04～1.06; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS); 1.38～1.50; 硬质PVC. 1.04～1.08; 聚苯乙烯; 1.41～1.43; 聚氧化甲烯(聚甲醛). 1.05～1.07; 聚苯醚; 1.47～1.52; 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料). 1.06～1.10; 苯乙烯-丙烯腈共聚物; 1.47～1.55; 氯化聚氯乙烯. 1.07～1.09; 尼龙610; 1.50～2.00; 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料). 1.12～1.15; 尼龙6; 1.70～1.80; 聚偏二氟乙烯. 1.13～1.16; 尼龙66; 1.80～2.30; 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维). 1.10～1.40; 环氧树脂，不饱和聚酯树脂; 1.86～1.88; 聚偏二氯乙烯. 1.14～1.17; 聚丙烯腈; 2.10～2.20; 聚三氟-氯乙烯. 1.15～1.25; 乙酰丁酸纤维素; 2.10～2.30; 聚四氟乙烯. 1.161.20; 聚甲基丙烯酸甲酯. 1.17～1.20; 聚乙酸乙烯酯. 1.18～1.24; 丙酸纤维素.