对比PVC,苯乙烯类TPE上色时易烧焦,其原因为SBS的耐溶剂性能差,要改善苯乙烯类TPE上色时易烧焦的情况,可以从以下方面着手,

1、选不同类型的料，不同类型的SBS的耐溶剂的性能不一样。一般星型的、分子量高一点的耐溶剂性能强些。

2、与一些耐溶剂的物质共混。前提是不影响上色。

3、毕竟苯乙烯类TPE的耐溶剂性不强，即使改进，耐溶剂性也差，要与油漆厂配合，降低开油水的强度 。可以说一种苯乙烯类TPE配一种开油水一点都不过份。

4、加一些改善流动性的加工助剂。

5、苯乙烯类TPE的加工性能与PVC不同，用苯乙烯类TPE的注射速度与注射温度、注射压力要控制好。

6、注射苯乙烯类的TPE的模具与PVC也不一样，相比PVC而言，模具的排气要大些。