（1）.干胶用干鞋底的基本配方 ( 用量均以重量份计 )

|  | 纯胶 | 油 | CaCO3 | PS | 白碳黑 | 助剂 | 抗氧剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 | 100 | 70 | 30 | 30 | ≤ 5 | ≤ 2 | 1 |
| 半透明 | 100 | 70 | 3-5 | 15 | 3-5 | 2 | 1 |
| 透明 | 100 | 45-50 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 适量 |

工艺要点：混炼过程是关键，一般工艺温度进料段 140 ℃ -150 ℃ ，压缩段 150 ℃ -170 ℃ ，均化段 160 ℃ -180 ℃ ，模头 140 ℃ — 150 ℃ 。透明料要考虑加 3 — 5 份 K 树脂及适量紫外线吸收剂。

推荐使用： 4402 、 4452 、 4412

参考配方：填充油、树脂、填料、防护剂、隔离剂、着色剂、发泡剂

（2）.4452 用于鞋度料的基本配方 ( 用量均以重量份计 )

4452 ： 150 油： 25 碳酸钙： 75 助剂： 5