模塑造型胶配方

模塑造型胶用于装饰品的造型。经蒸汽锔软之后富有挠性、可弯曲成任何形状，并在木板表面粘牢。干固粘着在木板上后，其粘着部分不需再用铁钉加固。此胶着色后可在木板表面制成美丽的图案。

配方实例

白胶

20.6

松香

20.6

亚麻仁油

25.4

甘油

3.2

钙白

30.2

〔制备方法〕先将白胶加热熔融。另将松香和亚麻仁油混和加热熔化，然后与甘油共投入熔融的白胶中，再混入钙白，不停搅拌，直至成为胶泥状，趁热成型，在脱模后数小时即可应用。