封瓶口用粘合剂配方

配方实例(1)

甘油

5.5

中1国 树脂在 线w ww. 86r esin.com--您 永远的朋友！

水

33

骨胶

61.5

〔制备方法〕将甘油和水混和，再把骨胶浸泡其中，在水浴上加热使熔融，最后加需要的染料颜色，搅拌均匀即成。

使用时加热溶解，以瓶颈浸入，取出时胶液即干固而形成一层密封的胶帽，密封效果甚佳。方实例(2)

明胶

5.25

阿拉伯树胶

5.25

硼酸

0.24

淀粉

5.25

水

84.01

〔制备方法〕先将前三种物料加入约74%的水中，加热煮沸，除去已溶解的胶液上面的结皮，过滤。另用余下10%的水将淀粉调成浆状，徐徐加入已过滤的胶液中，同时急速搅拌，使物料混和均匀即成。

网址:http://www.xlresin.com/r/9c/159516.html