填料改性SBS热塑性弹体配方

配方组成（质量份）：

SBS：100

PS/BR：30

环烷油：50

caco3：50

白炭黑：20

润滑剂（如芥酸酰胺、油酸酰胺、硬脂酸酰胺等）：适量

防老剂：适量