滑石粉和碳酸钙基础知识与应用

精诚模具滑石粉和碳酸钙基础知识与应用

1，滑石粉和碳酸钙都是用来做填充的，其目的主要有：1，增加尺寸稳定性（也就是收缩降低），2，增加材料的刚度，3，增加材料的耐热性能，4，降低材料成本等几个方面，但是也有其缺陷：1，密度增加，2，使用不好，冲击韧性下降，3，材料光泽有所下降。 P?s"g,:Ln

2，滑石粉和碳酸钙一样有粒度的区分，一般是300目，600目，800目，1250目和2500目，当然，还有更细的，而一般用在塑料里面可以选取800目和1250目这两个，这样可以使性能/价格比最高。

3，滑石粉的价格有所波动，一般说来，根据目数来定价格不会有太大问题，比如：800目一般价格也就在700到850元之间，1250目也就在1000到1280元之间。价格太高或则太低都是不正常的。

关于滑石粉和碳酸钙的区别使用：

1，滑石粉形状是片状，所以具有更高的刚度，尺寸稳定性和耐热温度，增强效果好。

2，碳酸钙一般都是粒状，所以其刚度等各个方面不如滑石粉，但是其价格更低廉，并且白度高，同时对塑料冲击韧性影响小。

3，滑石粉对聚丙烯有成核作用，而碳酸钙在这方面效果不明显。

4，碳酸钙一般可以分为轻质碳酸钙和重质碳酸钙，而滑石粉没有这个区分，滑石粉都是从天然的矿产中磨粉出来的。