塑料磨粉：塑料制品变色的原因有哪些

塑料制品会因外界影响而变色，以下有各方面是导致塑料磨粉变色的

主要原因：

1、工艺、原料问题

a、喷嘴或机筒等其他设备运动时温度太高导致制品变色

b、转动设备转动速度太快，令塑料负压过大导致变色

c、注射量太大、注射速度过快、久时间。

d、过高含量的水分或挥发物。

e、原料受到不干净物质污染，如灰尘或粉尘。

2、磨粉机设备、模具设备问题

a、机身内有碍物，导致塑料加快降解。磨削设备在磨削时，设

备中有异物，会导致塑料制品变色。

b、一些温控设备失灵，导致塑料因温度太高变色。

c、一些设备没有经常清洁，堆积在料斗上的灰尘会让原料被污

染从而变色。

d、主流道、分流道或喷嘴孔尺寸过小。

e、设备无法排气，使塑料在高压高温之下烧伤