PA的增韧配方

给大家分享一增韧阻燃PA6的配方 配方组成 PA6 65%； 十溴联苯醚 10%； POE-g-MAH 20%； Sb2O3 5%。............加工条件（1）干燥条件：90--100℃，4小时； （2）注射条件：温度200℃、235℃、245℃、230℃；保压时间30s；预塑转速50r/m。 相关性能：氧指数30.5%；缺口冲击强度24J/?；拉伸强度50MPa。