各种橡胶的基本硬度

NR、低温SBR、CIIR     40

充油（25phr） SBR       31

高温SBR             37

充油（37.5phr）SBR     26

IIR               35

NBR、CR、CSM       44

丙烯腈含量40%以上的NBR 46

在上述基础胶料中，每增加1份填充剂或软化剂，其硬度值的变化如下：

FEF、HAF、EPC +0.5

ISAF +2.5

SAF、气相法白碳黑 +2.5

SRF   +0.33

含水二氧化硅类   +0.4

热裂法碳黑或硬质陶土   +0.25

碳酸钙   +0.167

表面处理的碳酸钙   +0.142

矿质橡胶   -0.2

脂类增塑剂   -0.67

脂肪族油或环烷油   -0.5

芳烃油   -0.588

估算硬度=橡胶基础硬度+填料（或软化剂）用量硬度变化值